Приложение 4

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 11.10)

**Нормы, запрещающие эксплуатацию рельсов с износом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вид износа рельсов | Тип рельсов | Допустимый износ, мм |
| Желобчатые рельсы | | |
| Вертикальный износ | ТВ-60 и Т-58 | 20 |
|  | ТВ-65 и Т-62 | 20 |
| Боковой износ головки | ТВ-60 и Т-58 | 18 |
|  | ТВ-65 и Т-62 | 18 |
| Боковой износ губки | ТВ-60 и Т-58 | 10 |
|  | ТВ-65 и Т-62 | 18 |
| Одновременный износ головки: |  |  |
| по высоте | ТВ-60, ТВ-65, | 16 |
| боковой | Т-58, Т-62 | 15 |
| Рельсы железнодорожного типа | | |
| Вертикальный износ головки | Р-65 | 22 |
|  | Р-50, Р-43 | 20 |
| Боковой износ головки | Р-65 | 22 |
|  | Р-50, Р-43 | 20 |
| Боковой износ контррельсов | – | 25 |

Вертикальный износ головки измеряется штангенциркулем по оси рельса, боковой – на уровне рабочего канта, губки – на уровне головки рельса.