Приложение 5

к Инструкции по тушению пожаров в резервуарах и емкостях с нефтью и нефтепродуктами

(пункт 4.3.6).

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЕТУШАЩИХ  
ПОРОШКОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование огнетушащего порошка | Основной состав порошка | Огнетушащая способность по ГОСТ 226952-86, кгс∙м-2 | Завод  изготовитель |
| ПСБ-ЗМ,  ТУ 2149-017-10-968286-95 | Бикарбонат натрия, белая сажа, нефелиновый концентрат | 0,8 | 157040, г. Буй Костромской области, ул. Чапаева, 1 |
| Пирант А,  ТУ 301-11-10-90 | Фосфорно-аммонийные соли, слюда, белая сажа | 0,8 | Кингисеппское ПО "Фосфорит", г. Кингисепп |
| ПХК,  ТУ 10968286-06-94 | Хлорид калия, гидрофобные добавки | 1,0 | 157040, г. Буй Костромской области, ул. Чапаева, 1 |
| П-2АП, П-2АМ, ТУ У 6-05766362.001-97 | Амофос | 0,8 | Константиновский химический завод (КХЗ), г. Константиновка, ул. Шмидта, 1 |