Приложение 1

 к Правилам об условиях

 хранения архивных

 документов

 (пункт 6.1)

Оптимальные величины температуры и относительной влажности воздуха в архивохранилищах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИД ДОКУМЕНТА | ТЕМПЕРАТУРА, °С | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, % |
| ДОКУМЕНТЫ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ | 17-19 | 50-55 |
| КИНОДОКУМЕНТЫ | черно-белые | цветные |   |
| - на пленке с триацетатной основой | + 12 | - 5 |  |
| ФОТОДОКУМЕНТЫ:- на пленке с триацетатной основой- на пленке с лавсановой основой- фотопластины (стекло) - позитивы (фотобумага) | 15 - 20 15 - 20 15 - 20 15 - 20 | - 5 ± 2- 5 ± 2± 2 ±4 | 40 – 5040 – 5040 – 5040 - 50 |
| ФОНОДОКУМЕНТЫ:- на магнитной пленке- граморигиналы- грампластинки | +18 ± 2+18 ± 2+18 ± 2 | 60 ± 560 ± 560 ± 5 |
| ВИДЕОДОКУМЕНТЫ | 18 ± 2 | 60 ± 5 |
| СТРАХОВОЙ ФОНД И ФОНД ПОЛЬЗОВАНИЯ:- документов на бумажной основе (микрофильмы)- кино-, фотодокументов- фонодокументов | +12+1218 ± 2 | 50 ± 550 ± 560 ± 5 |